Vertimas iš vokiečių kalbos

Thermofloc izoliacinės medžiagos palyginimas su akmens vata, stiklo vata ir polistirolu.

| Palyginimo kriterijai | Vienetas | Thermofloc | Akmens vata | Stiklo vata | Polistirolas (EPS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliacinių medžiagų sistematika |  | Organinis/ natūralus | Neorganinis/ sintetinis | Neorganinis/ sintetinis | Neorganinis/ sintetinis |
| Suskirstymas pagal žaliavų pagrindą |  | 90 % laikraštinis popierius | 95 % diabazė, bazaltas 5 % rišiklių, fenolio formaldehido derva, mineralinė alyva | Kvarcinis smėlis, soda, boraksas, natrio sulfatas, fenolio formaldehido derva, mineralinė alyva | Stirolis (iš mineralinės alyvos) Benzolis Pentanas Bromo junginiai |
| Žaliavos |  | Palaidos maišuose | Plokštė, paklotas, fetras | Plokštė, paklotas, fetras | Plokštė |
| Mechaninės savybės |  |  |  |  |  |
| Tiekiamas storis | mm | 20-400 | 20-180 | 20-220 | 10-40 |
| Tankis | Kg m³ | 30-80 | 30-90 | 15-50 | 10-20 |
| Tvirtumas | N/mm² | - | 0,0007-0,8 | 0,005 | 0,15- 0,52 |
| Tvirtumas plyšimams | N/mm² | - | 0,00012-0,0075 | 0,005-0,015 | 0,09-0,22 |
| Šilumą saugančios techninės savybės |  |  |  |  |  |
| Šilumos laidumo savybė | W/(mK) | 0,037 | 0,035-0,040 | 0,035-0,040 | 0,035-0,040 |
| Izoliacinės medžiagos storis k vertei, 0,30 | mm | 140 | 130 | 130 | 130 |
| Panaudojimo temperatūros sritis min/maks. | °C | -50 iki 100 | -100 iki 750 | -100 iki 500 | -100 iki 100 |
| Specifinis šilumos pajėgumas | J/kgK | 1946 | 850 | 850 | 1210 |
| Temperatūros koeficientas | cm²/h | 13 | 90 | 90 | 26 |
| Temperatūros amplitudės santykis (TAV) esant 10 cm storiui | % | 77 | 92 | 95 | 98 |
| Laiko perkėlimas (1/TAV) esant 10 cm storiui | h | 3,4 | 1,9 | 1,5 | 1 |
| Drėgmę saugančios techninės savybės |  |  |  |  |  |
| Vandens garų difuzijos atsparumo koeficientas | µ | 1/2 | 1 | 1 | 50 iki 100 |
| Išlyginamosios drėgmės kiekis esant 23°C/ 80 % rel. drėgmei | Masės % | 10-20 | 0,1-1,5 | 0,1-1 | 5 |
| Absorbacijos gebėjimas | (taip/ne) | taip | Ne | Ne | Ne |
| Normali drėgmė | Masės % | 10 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Higroskopiškumas | (taip/ne) | taip | Ne | ne | ne |
| pH vertė |  |  | 7-9 | 8-10 | 6,5-7,5 |
| Apsaugos nuo gaisro techniniai kriterijai |  |  |  |  |  |
| Degumo klasė | A, B1, B2 | B2- B1 | B1-A | B1-A | B2-B1 |
| Atsparumo ugniai klasė |  | F30-F90 | F30-F90 | F30-F90 | F30-F90 |
| Dūmų susidarymas | (taip/ne) | ne | Taip | Taip | Taip |
| Lašų susidarymas | (taip/ne) | ne | Taip | Taip | Taip |
| Degumas kilus gaisrui |  | netirpsta | Tirpsta | Tirpsta | Tirpsta |
| Degimo taškas | % | 260 | - | 390 | 388 |
| Apsaugos nuo garso techniniai kriterijai |  |  |  |  |  |
| Absorbacijos laipsnis, kai 125 Hz |  | 0,12 | 0,05-0,19 | 0,10-0,79 | - |
| Absorbacijos laipsnis, kai 250 Hz |  | 0,8 | 0,34-0,88 | 0,26-0,79 | - |
| Absorbacijos laipsnis, kai 1000 Hz |  | 0,85 | 0,92-0,99 | 0,71-0,97 | - |
| Absorbacijos laipsnis, kai 2000 Hz |  | 0,95 | 0,92-1,06 | 0,96-0,95 | - |
| Su ilgiu susijęs atsparumas srovei | kPa s/m² | 8-19 | - | 5-35 | - |
| Dinaminis standumas | MN/m³ | 50 (tik izoliacinėms granulėms) | - | 25/5 | 60-100 |
| Apdirbimo techniniai kriterijai |  |  |  |  |  |
| Panaudojimas praktikoje |  | Labai geras | Patenkinamas | Patenkinamas | geras |
| Apdirbimo technika |  | Mašininis/Rankinis | Rankiniu būdu | Rankiniu būdu | Rankiniu būdu |
| Atraižos | (taip/ne) | Ne | Taip | taip | taip |
| Smulkių dulkių apkrova montuojant |  | Nedidelė- vidutinė | Nedidelė- vidutinė | Nedidelė- vidutinė | Jokios apkrovos |
| Tinka panaudoti patiems namuose | (taip/ne) | ne/taip | taip | taip | taip |
| Sveikatos apsauga apdirbant |  | Kaukė nuo dulkių | Kaukė nuo dulkių, pirštinėse | Kaukė nuo dulkių, pirštinės | nereikalinga |
| Ekologiniai kriterijai |  |  |  |  |  |
| Energijos sunaudojimas gaminant | kWh/m³ | 5 | 600 | 550 | 650 |
| MI vertė | Kg/kg | 1,7 | 4,0 | 4,7 | 11 |
| Aplinkos kokybės ženklas |  | IB0 | Blauer Engel | Blauer Engel |  |
| Įpakavimas |  | PE maišas ir pop. maišas | PE pakavimas | PE pakavimas | PE pakavimas |
| Pakartotinis panaudojimas |  | Taip | sąlygotas | sąlygotas | sąlygotas |
| Utilizacija |  | kompostuojamas | Deponuojamas | Deponuojamas | Deponuojamas |
| Pirminis energetinis amortizacijos laikas | Mėnesiai | 1,5 | 6 |  |  |
| Žaliavų paruošimas eksploatacijai |  | Pasiekiamas neribotai | Pasiekiamas neribotai | Pasiekiamas neribotai | Pasiekiamas ribotai |
| Statybos biologiniai kriterijai |  |  |  |  |  |
| Dujų išskyrimas |  | jokių | Nežinoma | Nežinoma | įmanoma |
| Tinkamumas naudoti |  |  |  |  |  |
| Laukiamas tinkamumo naudoti laikas | Metai | 60 | 30- neribotai | 30- neribotai | 50 |

Vertimas tikras. LR BK 235 str. turinys vertėjai žinomas.